| Voce | Descrizione | Quantità | Prezzo Unitario | Importo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema cappotto esterno Applicazione pannello isolante | Fornitura e posa di sistema di isolamento termico “a cappotto” ISOVIT CORK, realizzato mediante impiego di pannelli ICB in sughero espanso e auto-collato CORKPAN conforme alla Norma UNI EN 13170 con marchio CE, certificato per la bio-edilizia da ANAB-ICEA, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità 110kg/m3; - Conducibilità termica λD= 0,039 W/mK; - Certificazione delle prestazioni da parte di ACERMI; - Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; - Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA; - Certificato per le emissioni VOC da Biosafe; - Reazione al fuoco=Euroclasse E; - Resistenza a compressione > 100 kPa; - Resistenza diffusione del vapore (µ)= 20. Ove necessario, il pannello isolante sarà posato tramite un profilo di partenza, tipo TECNOSTART, che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello perimetralmente al supporto, fissato per mezzo di idonei tasselli ad espansione. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunti verticali sfalsati, sarà realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di calce idraulica naturale, contenente micro-granuli di sughero, tipo ISOVIT E-CORK avente le seguenti caratteristiche: - Granulometria < 1 mm - Massa volumica 1250 ± 50 kg/m3 - Resistenza alla flessione ≥ 2,5 Mpa - Resistenza alla compressione ≥ 6 Mpa - Adesione alla muratura ≥ 0,4 Mpa - Capillarità classe W2 - Permeabilità al vapore  < 10 - Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 - PH: 12,6 - Conducibilità termica  (10, dry) 0.24 w/mK La malta sarà applicata, di norma, per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla superficie. Nel caso di supporti particolarmente planari, ISOVIT E-CORK verrà invece steso a tutta superficie con spatola dentata da 10 mm. All’indurimento del collante si procederà con il fissaggio meccanico del pannello a mezzo di appositi tasselli, tipo TECNOTAS, di lunghezza ____mm, applicati in misura di minimo 6 pz/mq, disposti con schema di fissaggio a T. Le rosette dei tasselli, a fissaggio avvenuto, dovranno presentarsi a filo con la faccia del pannello. I pannelli CORKPAN avranno la seguente dimensione: 1000x500 mm per uno spessore di _____mm. |  |  |  |
| Sistema cappotto esterno Rasatura armata e finitura | Realizzazione di rasatura armata dello spessore di circa 5 mm (Resistenza all’impatto Cat. II – ETAG 004), con l’applicazione di uno strato di malta ISOVIT E-CORK, in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro TECNORETE150 avente le seguenti caratteristiche: - Massa areica 150 gr/m²; - Dimensioni della maglia: 4X4,5 mm. La posa della rete d’armatura TECNORETE150 dovrà essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm tra i diversi fogli di rete e di 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC, tipo TECNOCORNER con rete premontata. La rasatura con ISOVIT E-CORK deve essere di spessore ≥5 mm sufficiente ad affogare la rete d’armatura TECNORETE150. Finitura con intonachino pre-colorato Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento a base di resine silicato-silossaniche ISOVIT REV SLS con granulometria <2 mm, previa stesura di una mano di primer-fissativo ISOVIT AD 20 SLS. Finitura a calce naturale Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento a calce naturale REABILITA CAL AC (granulometria ≤ 1,0 mm) e successiva applicazione di pittura colorata ai silicati, ISOVIT REV SP, previa stesura di una mano di primer-fissativo ISOVIT AD 25. L’applicazione delle finiture sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici, compresa tra i +5°C e +30°C con U.R. inferiore l’80%. **Tassellatura ad incasso con tappi di sughero Se previsto l’impiego di tappi di chiusura in sughero a copertura del tassello, praticare nel pannello, in corrispondenza dei punti di ancoraggio, una fresatura di Ø=60mm e profondità 20mm. Utilizzare tasselli TECNOTAS di lunghezza ___mm (di norma 20mm in meno della misura utilizzata per fissaggio a filo). Dopo avere inserito il tassello TECNOTAS, posizionare il tappo in sughero CORKCAP a chiusura. |  |  |  |