| Voce | Descrizione | Quantità | Prezzo Unitario | Importo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema cappotto esterno Applicazione pannello isolante | Fornitura e posa di sistema di isolamento termico “a cappotto” ISOVIT CORK WOOD, realizzato mediante impiego di pannelli ICB in sughero espanso e auto-collato CORKPAN conforme alla Norma UNI EN 13170 con marchio CE, certificato per la bio-edilizia da ANAB-ICEA, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità 110kg/m3; - Conducibilità termica λD= 0,039 W/mK; - Calore specifico C = 1900 J/Kg·K - Resistenza a compressione > 100 kPa; - Resistenza diffusione del vapore (µ)= 20. - Certificazione delle prestazioni da parte di ACERMI; - Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; - Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA; - Certificato Biosafe per le emissioni di VOC; - Reazione al fuoco=Euroclasse E; Ove necessario, il pannello isolante sarà posato tramite un profilo di partenza, tipo TECNOSTART, che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello perimetralmente al supporto, fissato per mezzo di idonei tasselli. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunti verticali sfalsati, sarà realizzato mediante fissaggi meccanici TECNOTAS WOOD di lunghezza____ mm, applicati in numero di 10-12m2. Applicare le viti 10cm all’interno del perimetro del pannello in corrispondenza degli spigoli. Applicare 1-2 viti anche a metà pannello. |  |  |  |

| Sistema cappotto esterno Rasatura armata e finitura | Realizzazione di rasatura armata dello spessore di circa 5 mm (Resistenza all’impatto Cat. II – ETAG 004), con l’applicazione di uno strato di malta ISOVIT E-CORK, in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro TECNORETE150 avente le seguenti caratteristiche: - Massa areica 150 gr/m²; - Dimensioni della maglia: 4X4,5 mm. La posa della rete d’armatura TECNORETE150 dovrà essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm tra i diversi fogli di rete e di 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC, tipo TECNOCORNER con rete premontata. La rasatura con ISOVIT E-CORK deve essere di spessore ≥5 mm sufficiente ad affogare la rete d’armatura TECNORETE150. Finitura con intonachino pre-colorato Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento a base di resine silicato-silossaniche ISOVIT REV SLS con granulometria <2 mm, previa stesura di una mano di primer-fissativo ISOVIT AD 20 SLS. Finitura a calce naturale Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento a calce naturale REABILITA CAL AC (granulometria ≤ 1,0 mm) e successiva applicazione di pittura colorata ai silicati, ISOVIT REV SP, previa stesura di una mano di primer-fissativo ISOVIT AD 25. L’applicazione delle finiture sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici, compresa tra i +5°C e +30°C con U.R. inferiore l’80%. **Tassellatura ad incasso con tappi di sughero Se previsto l’impiego di tappi di chiusura in sughero a copertura del tassello, praticare nel pannello, in corrispondenza dei punti di ancoraggio, una fresatura di Ø=60mm e profondità 20mm. Utilizzare tasselli TECNOTAS WOOD di lunghezza ___mm (di norma 20mm in meno della misura utilizzata per fissaggio a filo). Dopo avere inserito il tassello TECNOTAS WOOD, posizionare il tappo in sughero CORKCAP a chiusura. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |