VOCE DI CAPITOLATO

SISTEMA MD CORK FACADE

SU MURATURA

Applicazione monostrato

| Voce | Descrizione | Quantità | Prezzo Unitario | Importo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema cappotto esterno Applicazione pannello facciavista | Fornitura e posa dell’isolamento termico “a cappotto” facciavista MD cork facade, realizzato mediante impiego di pannelli ICB CorkPan MD Facciata in sughero espanso e auto-collato conforme alla Norma UNI EN 13170 con marchio CE, Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità = 130kg/m3; - Conducibilità termica λD= 0,043 W/mK; - Calore specifico C = 1900 J/Kg·K - Resistenza a compressione > 180 kPa; - Resistenza diffusione del vapore (µ)= 20. - Certificazione delle prestazioni da parte di ACERMI; - Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; - Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA; - Certificato Biosafe per le emissioni di VOC; - Reazione al fuoco=Euroclasse E; L’ancoraggio dello strato di rivestimento in sughero CorkPan MD Facciata alla muratura sottostante avverrà mediante l’impiego di apposita malta ancorante confezionata con calce idraulica naturale e micro-granuli di sughero per rivestimenti a vista ISOVIT E-CORK MD, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità polvere = 1200 Kg/m3 - Adesione su calcestruzzo = 1 MPa - Assorbimento acqua = W1 L’applicazione avverrà con doppia spalmatura del collante ISOVIT E-CORK MD, sia sul pannello che sul supporto, secondo le seguenti modalità: - disporre il collante a tutta superficie in direzione ortogonale tra i due pannelli utilizzando una spatola dentata da 10 mm; - posizionare i pannelli premendo con forza affinché i due strati di collante aderiscano tra di loro; - dopo aver posizionato il pannello, applicare un cordolo di mastice (3-4mm) adesivo, sigillante, SoudaSeal 215 LM lungo lo spessore del bordo perimetrale nella porzione più interna dello spessore del pannello CorkPan MD Facciata. Comprimere i pannelli uno contro l’altro affinché non siano visibili fughe, avendo cura che il mastice non fuoriesca, rendendosi visibile. I pannelli CorkPan MD Facciata avranno la seguente dimensione: 1000x500 mm per uno spessore di _____mm L’applicazione monostrato è consigliata per spessori che non eccedono i 100 mm e per applicazioni ad altezze <6m da terra. |  |  |  |

VOCE DI CAPITOLATO

SISTEMA MD CORK FACADE

SU MURATURA

Applicazione doppio strato

| Voce | Descrizione | Quantità | Prezzo Unitario | Importo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema cappotto esterno Applicazione primo strato - pannello isolante | Fornitura e posa del primo strato di isolamento termico “a cappotto“ facciavista MD CORK FACADE su supporto in muratura di pannelli ICB, mediante impiego di pannelli ICB CORKPAN in sughero espanso e auto-collato conforme alla Norma UNI EN 13170 con marchio CE, Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità 110kg/m3; - Conducibilità termica λD= 0,039 W/mK; - Calore specifico C = 1900 J/Kg·K - Resistenza a compressione > 100 kPa; - Resistenza diffusione del vapore (µ)= 20. - Certificazione delle prestazioni da parte di ACERMI; - Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; - Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA; - Certificato Biosafe per le emissioni di VOC; - Reazione al fuoco=Euroclasse E; Se necessario, il pannello isolante sarà posato tramite un profilo di partenza, tipo TECNOSTART, che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello perimetralmente al supporto, fissato per mezzo di idonei tasselli ad espansione. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunti verticali sfalsati, sarà realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di calce idraulica naturale, contenente micro-granuli di sughero, ISOVIT E-CORK, avente le seguenti caratteristiche: - Granulometria ≤ 1,25 mm - Massa volumica 1100 ± 50 kg/m3 - Adesione alla muratura ≥ 0,7 Mpa - Capillarità classe W2 - Permeabilità al vapore  < 15 - Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 - PH: 10-11 - Conducibilità termica  (10, dry) 0,45 w/mK La malta sarà applicata, di norma, per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla superficie. Nel caso di supporti particolarmente planari, ISOVIT E-CORK verrà invece steso a tutta superficie con spatola dentata da 10 mm. All’indurimento del collante si procederà con il fissaggio meccanico del pannello a mezzo di appositi tasselli, tipo TECNOTAS di lunghezza _____mm, in misura non inferiore a 6 pz/mq, disposti con schema di fissaggio a T. |  |  |  |
| Sistema cappotto esterno Applicazione secondo strato - pannello facciavista | Fornitura e posa del secondo strato di isolamento termico “a cappotto” CORKPAN MD FACADE, realizzato mediante impiego di pannelli ICB in sughero espanso e auto-collato CORKPAN MD FACCIATA “a vista” conforme alla Norma UNI EN 13170 con marchio CE, Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità = 130kg/m3; - Conducibilità termica λD= 0,043 W/mK; - Calore specifico C = 1900 J/Kg·K - Resistenza a compressione > 180 kPa; - Resistenza diffusione del vapore (µ)= 20. - Certificazione delle prestazioni da parte di ACERMI; - Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; - Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA; - Certificato Biosafe per le emissioni di VOC; - Reazione al fuoco=Euroclasse E; I pannelli CorkPan MD Facciata avranno la seguente dimensione: 1000x500 mm per uno spessore di _____mm. L’ancoraggio dello strato di rivestimento in sughero CorkPan MD Facciata allo strato sottostante di sughero CORKPAN, avverrà mediante l’impiego di apposita malta ancorante confezionata con calce idraulica naturale e micro-granuli di sughero per rivestimenti a vista ISOVIT E-CORK MD, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità polvere = 1200 Kg/m3 - Adesione su calcestruzzo = 1 MPa - Assorbimento acqua = W1 L’applicazione avverrà con doppia spalmatura del collante ISOVIT E-CORK MD, sia sul pannello che sul supporto in sughero CORKPAN, secondo le seguenti modalità: - pianificare la posizione dei pannelli del secondo strato, in modo da sfalsare i giunti, sia orizzontali che verticali, rispetto allo strato sottostante; - disporre il collante a tutta superficie in direzione ortogonale tra i due pannelli utilizzando una spatola dentata da 10 mm; - posizionare i pannelli premendo con forza affinché i due strati di collante aderiscano tra di loro; - dopo aver posizionato il pannello, applicare un cordolo di mastice (3-4mm) adesivo, sigillante, SoudaSeal 215 LM lungo lo spessore del bordo perimetrale nella porzione più interna dello spessore del pannello CorkPan MD Facciata. Comprimere i pannelli uno contro l’altro affinché non siano visibili fughe, avendo cura che il mastice non fuoriesca, rendendosi visibile. L’applicazione in doppio stato su muratura è sempre richiesta per rivestimenti con spessori totali > 100Mm e per applicazioni ad altezze > 6m da terra. |  |  |  |

VOCE DI CAPITOLATO

SISTEMA MD CORK FACADE

SU LEGNO

| Voce | Descrizione | Quantità | Prezzo Unitario | Importo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema cappotto esterno Applicazione primo strato - pannello isolante | Fornitura e posa del primo strato di isolamento termico “a cappotto” facciavista MD CORK FACADE su supporto in legno, mediante impiego di pannelli ICB CORKPAN in sughero espanso e auto-collato conforme alla Norma UNI EN 13170 con marchio CE, , certificato per la bio-edilizia da ANAB-ICEA, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità 110kg/m3; - Conducibilità termica λD= 0,039 W/mK; - Calore specifico C = 1900 J/Kg·K - Resistenza a compressione > 100 kPa; - Resistenza diffusione del vapore (µ)= 20. - Certificazione delle prestazioni da parte di ACERMI; - Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; - Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA; - Certificato Biosafe per le emissioni di VOC; - Reazione al fuoco=Euroclasse E; Ove necessario, il pannello isolante sarà posato tramite un profilo di partenza, tipo TecnoStart, che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello perimetralmente al supporto, fissato per mezzo di idonee viti per legno. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunti verticali sfalsati, sarà realizzato mediante fissaggio meccanico del pannello a mezzo di apposite viti con rosetta, TECNOTAS WOOD di lunghezza _____mm, in misura di minimo 10 pz/mq. Le rosette dei tasselli, a fissaggio avvenuto, dovranno presentarsi a filo con la faccia del pannello. I pannelli CORKPAN avranno la seguente dimensione: 1000x500 mm per uno spessore di _____mm |  |  |  |
| Sistema cappotto esterno Applicazione secondo strato - pannello facciavista | Fornitura e posa del secondo strato di isolamento termico “a cappotto” CORKPAN MD FACADE, realizzato mediante impiego di pannelli ICB in sughero espanso e auto-collato CORKPAN MD FACCIATA “a vista” conforme alla Norma UNI EN 13170 con marchio CE, , certificato per la bio-edilizia da ANAB-ICEA, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità = 130kg/m3; - Conducibilità termica λD= 0,043 W/mK; - Calore specifico C = 1900 J/Kg·K - Resistenza a compressione > 180 kPa; - Resistenza diffusione del vapore (µ)= 20. - Certificazione delle prestazioni da parte di ACERMI; - Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; - Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA; - Certificato Biosafe per le emissioni di VOC; - Reazione al fuoco=Euroclasse E; I pannelli CorkPan MD Facciata avranno la seguente dimensione: 1000x500 mm per uno spessore di _____mm L’ancoraggio dello strato di rivestimento in sughero CorkPan MD Facciata allo strato sottostante di sughero CORKPAN, avverrà mediante l’impiego di apposita malta ancorante confezionata con calce idraulica naturale e micro-granuli di sughero per rivestimenti a vista, ISOVIT E-CORK MD, aventi le seguenti caratteristiche: - Densità polvere = 1200 Kg/m3 - Adesione su calcestruzzo = 1 MPa - Assorbimento acqua = W1 L’applicazione avverrà con doppia spalmatura del collante ISOVIT E-CORK MD, sia sul pannello che sul supporto in sughero CORKPAN, secondo le seguenti modalità: - pianificare la posizione dei pannelli del secondo strato, in modo da sfalsare i giunti, sia orizzontali che verticali, rispetto allo strato sottostante; - disporre il collante a tutta superficie in direzione ortogonale tra i due pannelli utilizzando una spatola dentata da 10 mm; - posizionare i pannelli premendo con forza affinché i due strati di collante aderiscano tra di loro; - dopo aver posizionato il pannello, applicare un cordolo di mastice (3-4mm) adesivo, sigillante, SoudaSeal 215 LM lungo lo spessore del bordo perimetrale nella porzione più interna dello spessore del pannello CorkPan MD Facciata. Comprimere i pannelli uno contro l’altro affinché non siano visibili fughe, avendo cura che il mastice non fuoriesca, rendendosi visibile. |  |  |  |